TRAFFIC INDUSTRIES

# Yol kenar dikmesi

ŞARTNAME METNİ (taslak)

# 1. Konu ve kapsam

Bu şartname, yol kenar dikmesi teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:

Yol kenar dikmesi, yolun kenar hattını ve şev sınırını gece ve kötü havada sürücüye görünür kılmak için tasarlanır. Cam elyaf takviyeli polyester gövde çarpma enerjisini esneyerek harcar; yol kenar dikmesi tipik sıyırma temaslarında aracı hasarlamadan esner ve ilk konumuna döner. Esnek, solmaz ve uzun ömürlüdür. İki yüzü de reflektörlü olduğu için hat her iki yönden okunur; cıvatalı montajla mevcut çelik bariyerin üstünü işaretler. Yol kenar dikmesi şehirlerarası yollarda, köy ve kasaba yollarında, şantiye geçişlerinde ve boru hattı güzergâhlarında kullanılır.

# 2. Teknik özellikler

Profil çekme (pultrüzyon) yöntemiyle üretilir; cam elyaf hem boyuna hem enine yerleşir, bu yüzden çarpmada katlanır, kırılmaz.

Renk hamurun içindedir. Yüzey çizilse de renk bozulmaz, güneşte solmaz; sararma endeksi 12’yi geçmez.

Gömme derinliği gövdede yatay siyah çizgiyle işaretli gelir — bütün dikmeler aynı yükseklikte durur, montaj kişiye göre değişmez.

Reflektif malzeme iki yüzde: iç bükey ön yüzde kırmızı, dış bükey yüzde beyaz — sürücü sağ sırada kırmızıyı, sol sırada beyazı görür.

Yalnız ilk kullanım hammadde. Yorulmuş ya da geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmaz.

Mevcut demir bariyere perçin ya da cıvatayla monte edilebilir; cıvatalıysa sökülüp başka güzergâhta yeniden kullanılır.

# 3. Ölçü ve sınıflar

Boy — toplam / yer üstü: 1150/700 · 1300/800 · 1500/950 mm — standart boy 1300 mm; kar ve sis bölgeleri için talebe göre 3000 mm’ye kadar özel boy üretilir

Gömme derinliği: Boya göre 450 / 500 / 550 mm (toplam − yer üstü); gövdedeki yatay siyah çizgi ilgili varyantın zemin kotunu işaretler

Genişlik × et kalınlığı: 100 × 3 mm

Eğrilik (kesit kavisi): 10 mm

Reflektör ölçüsü: 150 × 70 mm — reflektör iki yüzde: iç bükey ön yüzde kırmızı, dış bükey yüzde beyaz

Toleranslar: Genişlik ve boy ±%2 · eğrilik en çok +3 mm · kalınlık ±%5

Malzeme: Cam elyaf takviyeli polyester — yalnız ilk kullanım hammadde

Üretim yöntemi: Profil çekme (pultrüzyon); her iki yüz düzgün, opak beyaz

Eğilmede çekme dayanımı: min. 500 MPa

Yük altında eğilme sıcaklığı: min. 95 °C

Su emme: ağırlıkça ≤ %0,40

Aleve dayanım: Alev almayan ya da kendiliğinden sönen tip

Çalışma sıcaklığı: −30 … +80 °C

Gövde renkleri: Beyaz, sarı

Sararma endeksi: ≤ 12 (ASTM E313)

Gün ışığı yansıması: ≥ 70 · 45°/0° (ASTM E97)

Reflektör performans ömrü: 60 ay — hammadde tedarikçisinin kendi belgesinde taahhüt ettiği süre; belge teklifle paylaşılır. Şartnamelerin aradığı alt sınır budur

Gövde dayanım ömrü: normal hava koşullarında 20 yıl — gövde malzemesini kapsar, reflektif yüzeyi kapsamaz

İşaretleme: Ön yüzde kurum amblemi; arka yüzde üretici adı ve üretim tarihi, en az 1 cm karakterle

CTP zemin dikmesi: Bu sayfanın teknik tablosu bu ürüne aittir; zemine çakılır, boy ve gömme yukarıdaki tablodadır

TPU/TPE esnek dikme: Üstünden geçilmeye dayanıklı elastomer gövde; model, ölçü ve malzeme belgesi siparişe göre ayrıca verilir — CTP tablosundaki değerler bu varyanta taşınmaz

Korkuluk üstü dikme: Ayrı kısa gövde ve braket/adaptörüyle sipariş edilir; zemin dikmesinden kesilerek elde edilmez

Hat işaret dikmesi: Boru ve kablo güzergâhını işaretler; levha metni ve renk hattın sahibinin şartına göre belirlenir — bu grup içinde teklif edilir

# 4. Belgelendirme

Standart adları bu sayfada atıftır; test sonucu ve sertifika, ancak rapor ve belgeyle birlikte paylaşılır — isteyin, gönderelim.

Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.

# 5. Ambalaj ve teslimat

Palet 109 × 135 × 115 cm · 2.500 adet · 1.825 kg.

# 6. Teklif ve iletişim

Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.