TRAFFIC INDUSTRIES
Yol kenar dikmesi
ŞARTNAME METNİ (taslak)
1. Konu ve kapsam
Bu şartname, yol kenar dikmesi teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:
Yol kenar dikmesi, yolun kenar hattını ve şev sınırını gece ve kötü havada sürücüye görünür kılmak için tasarlanır. Cam elyaf takviyeli polyester gövde çarpma enerjisini esneyerek harcar; yol kenar dikmesi tipik sıyırma temaslarında aracı hasarlamadan esner ve ilk konumuna döner. Esnek, solmaz ve uzun ömürlüdür. İki yüzü de reflektörlü olduğu için hat her iki yönden okunur; cıvatalı montajla mevcut çelik bariyerin üstünü işaretler. Yol kenar dikmesi şehirlerarası yollarda, köy ve kasaba yollarında, şantiye geçişlerinde ve boru hattı güzergâhlarında kullanılır.
2. Teknik özellikler
Profil çekme (pultrüzyon) yöntemiyle üretilir; cam elyaf hem boyuna hem enine yerleşir, bu yüzden çarpmada katlanır, kırılmaz.
Renk hamurun içindedir. Yüzey çizilse de renk bozulmaz, güneşte solmaz; sararma endeksi 12’yi geçmez.
Gömme derinliği gövdede yatay siyah çizgiyle işaretli gelir — bütün dikmeler aynı yükseklikte durur, montaj kişiye göre değişmez.
Reflektif malzeme iki yüzde: iç bükey ön yüzde kırmızı, dış bükey yüzde beyaz — sürücü sağ sırada kırmızıyı, sol sırada beyazı görür.
Yalnız ilk kullanım hammadde. Yorulmuş ya da geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmaz.
Mevcut demir bariyere perçin ya da cıvatayla monte edilebilir; cıvatalıysa sökülüp başka güzergâhta yeniden kullanılır.
3. Ölçü ve sınıflar
Boy — toplam / yer üstü: 1150/700 · 1300/800 · 1500/950 mm — standart boy 1300 mm; kar ve sis bölgeleri için talebe göre 3000 mm’ye kadar özel boy üretilir
Gömme derinliği: Boya göre 450 / 500 / 550 mm (toplam − yer üstü); gövdedeki yatay siyah çizgi ilgili varyantın zemin kotunu işaretler
Genişlik × et kalınlığı: 100 × 3 mm
Eğrilik (kesit kavisi): 10 mm
Reflektör ölçüsü: 150 × 70 mm — reflektör iki yüzde: iç bükey ön yüzde kırmızı, dış bükey yüzde beyaz
Toleranslar: Genişlik ve boy ±%2 · eğrilik en çok +3 mm · kalınlık ±%5
Malzeme: Cam elyaf takviyeli polyester — yalnız ilk kullanım hammadde
Üretim yöntemi: Profil çekme (pultrüzyon); her iki yüz düzgün, opak beyaz
Eğilmede çekme dayanımı: min. 500 MPa
Yük altında eğilme sıcaklığı: min. 95 °C
Su emme: ağırlıkça ≤ %0,40
Aleve dayanım: Alev almayan ya da kendiliğinden sönen tip
Çalışma sıcaklığı: −30 … +80 °C
Gövde renkleri: Beyaz, sarı
Sararma endeksi: ≤ 12 (ASTM E313)
Gün ışığı yansıması: ≥ 70 · 45°/0° (ASTM E97)
Reflektör performans ömrü: 60 ay — hammadde tedarikçisinin kendi belgesinde taahhüt ettiği süre; belge teklifle paylaşılır. Şartnamelerin aradığı alt sınır budur
Gövde dayanım ömrü: normal hava koşullarında 20 yıl — gövde malzemesini kapsar, reflektif yüzeyi kapsamaz
İşaretleme: Ön yüzde kurum amblemi; arka yüzde üretici adı ve üretim tarihi, en az 1 cm karakterle
CTP zemin dikmesi: Bu sayfanın teknik tablosu bu ürüne aittir; zemine çakılır, boy ve gömme yukarıdaki tablodadır
TPU/TPE esnek dikme: Üstünden geçilmeye dayanıklı elastomer gövde; model, ölçü ve malzeme belgesi siparişe göre ayrıca verilir — CTP tablosundaki değerler bu varyanta taşınmaz
Korkuluk üstü dikme: Ayrı kısa gövde ve braket/adaptörüyle sipariş edilir; zemin dikmesinden kesilerek elde edilmez
Hat işaret dikmesi: Boru ve kablo güzergâhını işaretler; levha metni ve renk hattın sahibinin şartına göre belirlenir — bu grup içinde teklif edilir
4. Belgelendirme
Standart adları bu sayfada atıftır; test sonucu ve sertifika, ancak rapor ve belgeyle birlikte paylaşılır — isteyin, gönderelim.
Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.
5. Ambalaj ve teslimat
Palet 109 × 135 × 115 cm · 2.500 adet · 1.825 kg.
6. Teklif ve iletişim
Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.




